MATERIAŁY UZUPEŁNIAJACE DO TEMATU:

- POMIAR I OKREŚLENIE WARTOŚCI ŚREDNICH I CHWILOWYCH GŁÓWNYCHORAZ POMOCNICZYCH PARAMETRÓW PROCESU DMUCHOWEGO

- Józef Dańko.

#### Wstęp

Masa wypływająca z komory nabojowej strzelarki ma postać dwufazowego strumienia, w którym fazę stałą stanowią cząstki masy rdzeniowej lub formierskiej, natomiast fazą gazową jest powietrze o ciśnieniu równym ciśnieniu w zbiorniku masy. We wnęce rdzennicy z mieszaniny piaskowo-powietrznej zostaje oddzielona masa, która zapełniając rdzennicę jednocześnie przyjmuje kształt jej wnęki i ulega zagęszczeniu. Osobliwością procesu jest bezprzewodowy, dwufazowy transport pneumatyczny strumienia powietrzno-piaskowego na odcinku od otworu dmuchowego do rdzennicy i związane z nim przyspieszanie ziarn masy, w którym nie występuje tarcie masy o ściany przewodu transportującego.

- Parametry strumienia piaskowo-powietrznego w odlewniczych maszynach dmuchowych

Do opisu procesu dmuchowego konieczne jest określenie i pomiar szeregu wielkości w nim występujących, z których jedne mają podstawowe znaczenie, natomiast inne są wielkościami pomocniczymi. Wielkości podstawowe, uzyskiwane najczęściej na drodze pomiarów doświadczalnych, integrują w sobie wpływy szeregu zmiennych wielkości procesu na jego przebieg. W procesach dmuchowych  takimi wielkościami, wpływającymi na uzyskane zagęszczenie masy oraz na rzeczywisty czas procesu zapełniania wnęki technologicznej są:

- natężenie wypływu masy z komory nabojowej,

- wartość siły oddziaływania dynamicznego strumienia piaskowo-powietrznego na warstwy masy zawarte w rdzennicy,

Wielkości pomocnicze, to przede wszystkim te parametry strumienia piaskowo-powietrznego, które analizowane w kategoriach transportu pneumatycznego uwzględniają:

- gęstość strumienia powietrzno-piaskowego,

- koncentracja lub stężenie objętościowe bądź ciężarowe fazy stałej, porowatość,

- uśrednioną prędkość obu faz składowych strumienia piaskowo-powietrznego,

2. Główne parametry robocze maszyn dmuchowych - metody ich pomiaru

2.1. Dynamiczny napór strugi piaskowo-powietrznej

Jako miarę dynamicznego oddziaływania strugi piaskowej na warstwy masy znajdujące się w rdzennicy przyjęto [1], wartość siły naporu w osi działania tej siły, prostopadle do jej wektora

,     	(1)

gdzie: f1  - powierzchnia otworu strzałowego; m, cm - rzeczywista prędkość strumienia w ruchu ustalonym; m/s, str - gęstość strumienia piaskowo-powietrznego; kg/m3, d1 - średnica otworu strzałowego; m.

Natężenie wypływu strumienia piaskowo-powietrznego jest równe

(2)

gdzie: m - ilość masy wypływająca z komory nabojowej w jednym cyklu roboczym maszyny; kg, : rzeczywisty czasewakuacji masy określony z wykresu siły dynamicznej; s.

Do pomiaru siły naporu strumienia piaskowo-powietrznego służy ciśnieniowy przetwornik siły, wprowadzony do układu pomiarowego strzelarki [2]. Przykładowe przebiegi czasowe siły PD w połączeniu z przebiegami ciśnienia pb w komorze nabojowej przedstawiono na rysunku 1 dla trzech badanych rodzajów masy. Z kolei na rysunku 2, przedstawione zostały dla tych samych warunków przebiegi czasowe natężenia wypływu masy M. oraz współczynnika stężenia objętościowego mv fazy stałej w strumieniu piaskowo-powietrznym.

2.2. Koncentracja strumienia piaskowo-powietrznego i jej pomiar

Adaptacja definicji koncentracji objętościowej, stosowanej w publikacjach odnoszących się do ośrodka dwufazowego gaz - ciało stale [3], pozwala w odniesieniu do strumienia piaskowo-powietrznego napisać, że

(3)

Stężenie cząstek masy w strumieniu powietrza, w inny sposób oddające  sens koncentracji, wynosi

(4)

gdzie: Vm - sumaryczna, rzeczywista objętość cząstek przenoszonej masy; m, Vm - objętość unoszonej masy, Vp - objętość powietrza unoszącego masę, vz - objętość pojedynczej cząstki masy, nz - liczba cząstek masy, Vc = vz nz + Vp - całkowita (sumaryczna) objętość elementarnej porcji masy i powietrza.

Związki łączące obie zdefiniowane wielkości są następujące

(5)

Rys. 1. Przebiegi czasowe siły PD i ciśnienia pb w komorze nabojowej dla badanych rodzajów masy: Strzelarka o pojemności komory nabojowej 3 dm3, ciśnienie robocze p.r = 0,6 MPa, średnica przelotu zaworu strzałowego (d0)  i otworu strzałowego (d1) równe 25 mm [2].

Rys. 2. Przebiegi czasowe natężenia wypływu masy M. oraz współczynnika stężenia objętościowego mv fazy stałej w strumieniu piaskowo-powietrznym. Warunki realizacji procesu jak na rysunku 1.

Wielkości  występujące we można rozpatrywać jako średnie w całym okresie ewakuacji masy, lub jako wartości chwilowe, przy czym wyrażające je wzory mają następującą postać

;    (wartość średnia)	(6)

;    (wartość chwilowa) 	(6a)

3.3. Gęstość strumienia powietrzno-piaskowego

Analogicznie, gęstość strumienia powietrzno-piaskowego może również być przedstawiona jako wartość średnia w czasie trwania procesu, lub jako wartość chwilowa

(wartość średnia),    (wartość chwilowa)	(7)

gdzietech - gęstość powietrza w warunkach technicznych; kg/m3, pstr  - ciśnienie powietrza w strumieniu (statyczne); Pa,  - wykładnik adiabaty (  = 1,41).

3. Realizacja pomiaru i uzyskane wyniki badań

Chwilowe wartości natężenia wypływu masy określa się za pomocą specjalnego przyrządu, usytuowanego pod otworem wylotowym komory nabojowej na drodze strumienia piaskowo-powietrznego. Przyrząd ma postać obracającej się poziomej tarczy, na obwodzie której rozmieszczono 14 pojemników o pojemności 0,2 dm3, przechwytujących strumień masy wypływającej z głowicy strzałowej do naczyń przesuwających się wraz z kołem. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów sporządza się wykresy ilustrujące czasowe przebiegi natężenia wypływu Mi, w oparciu o wartości reprezentujące ilość masy zgromadzonej w poszczególnych pojemnikach mi i zmierzony czas ich zapełniania i.

Przykładowe dane, dotyczące wpływu średnicy otworu strzałowego na wartość siły naporu dynamicznego, natężenia wypływu dla jednego, określonego rodzaju masy i ciśnienia roboczego zostały przedstawione graficznie na rysunku 3.

Wpływ średnicy otworu strzałowego na badane wielkości w zakresie ciśnienia roboczego 0,45 – 0,7 MPa, ilustrują dane zawarte w tabeli 1.

Rys.3. Wpływ średnicy otworu strzałowego na wartości natężenia wypływu masy i siły naporu dynamicznego strumienia piaskowo powietrznego na warstwy masy w rdzennicy.

Tabela 1. Parametry strumienia piaskowo-powietrznego, uzyskane dla różnych rodzajów masy rdzeniowej w zakresie ciśnienia roboczego p.r = 0,45 – 0,7 MPa.

| Parametry (wielkości) | Masa Ol |  |  | Masa Sz |  |  | Masa B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Średnica d1; [m] | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,015 | 0,020 | 0,025 |
| Gęstość strumienia str; [kg/m3] | 580,7 | 367,6 | 188,3 | 448,2 | 284,5 | 172,7 | 224,7 | 205,5 | 141,5 |
| Prędkość mieszaniny 2 fazowej cm.;. [m/s] | 21,75 | 33,88 | 50,32 | 33,80 | 34,78 | 49,23 | 40,00 | 42,20 | 51,67 |
| Koncentracja objęto-ściowa m.v; [m3/m3] | 0,223 | 0,141 | 0,072 | 0,172 | 0,109 | 0,066 | 0,086 | 0,079 | 0,054 |
| Jednostkowe natęże-nie q; [kg/m2s] | 14966 | 11817 | 9050 | 10766 | 9616 | 8217 | 8983 | 8200 | 7283 |

Badania przeprowadzono dla czterech rodzajów masy rdzeniowej, przy czym masa oznaczona symbolem "Ol" zawierała olej lub pokost lniany jako spoiwo. W masie oznaczonej "Sz" spoiwem było szkło wodne, natomiast masa oznaczona "B" była masą syntetyczną, zawierającą 6 procent bentonitu i 2% wody. Masy testowe dobrano ze względu na odmienne właściwości technologiczne, fizyko-mechaniczne i różny przebieg ich ewakuacji ze strzelarki, płynięcie we wnęce rdzennicy oraz zagęszczanie.

5. Analiza przykładowych wyników badań

Zestawienie danych przytoczonych w tabeli 1 z wartościami koncentracji uzyskanymi przez Rakogona [4] i we wcześniejszych badaniach własnych, prowadzonych według metody tradycyjnej, podanej przez Aksjonowa [5] pozwala stwierdzić, że otrzymane wartości są praktycznie o jeden rząd wielkości większe. Czynnikiem weryfikującym poprawność zastosowanej metody własnej jest uzyskiwanie takich samych wartości jednostkowego natężenia wypływu masy q [kg/m.2s] oraz prędkości strumienia cm podanych przez Aksjonowa.

Zaproponowana metoda umożliwia identyfikację wpływu parametrów roboczych procesu dmuchowego na jego rzeczywisty przebieg. Określenie wartości siły naporu dynamicznego strumienia piaskowo-powietrznego w połączeniu z pomiarem natężenia wypływu masy z otworu strzałowego pozwala na znaczne uproszczenie struktury wzorów stosowanych do obliczania pneumatycznych i technologicznych parametrów procesu. Właściwości quasi hydrauliczne strumienia, reprezentowane przez prędkość, gęstość lub koncentrację fazy stałej oraz intensywność wypływu masy, określoną przez jednostkowy wydatek fazy stałej i przez siłę naporu dynamicznego strumienia, można kształtować i kontrolować w stosunkowo szerokich granicach za pomocą konstrukcji maszyny, doboru parametrów roboczych i rodzaju stosowanej masy. W pracy [2] wykazano istnienie jednoznacznych związków pomiędzy wielkościami determinującymi właściwości quasi hydrauliczne strumienia piaskowo-powietrznego, a wydatkiem masy i siłą naporu dynamicznego.

LITERATURA

- Pelczarski S., Dańko J.: Dynamiczne oddziaływanie strumienia piaskowo-powietrznego na warstwy masy w rdzennicy. PAN – Kraków, Metalurgia 23, 147 – 161 (1975).

- Dańko J.: Monografia: Proces wytwarzania rdzeni i form odlewniczych metodami dmuchowymi. Badania i teoria. Zeszyty Naukowe Metalurgia i Odlewnictwo nr 145, AGH Kraków 1992.

- Orzechowski Z.: Przepływy dwufazowe, jednowymiarowe, ustalone, adiabatyczne. PWN, Warszawa 1990.

- Rakogon W. G.: Tieoria i praktika izgotowlenija stierżniej pieskoduwnym sposobom. Maszgiz, Moskwa 1962.

- Aksjonow P. N.: Wybrane zagadnienia z teorii maszyn odlewniczych. Wyd. “Śląsk”, Katowice 1965.